一次性使用埋线针

用途：用于穴位的穿刺埋线

收费性质：可医保报销

参数信息：

1.一次性使用埋线针

1.1埋线针针芯、衬芯座符合 YY/T0242-2007标准的医用级聚丙烯；

1.2针管及衬芯采用符合GB/T18457-2015标准的06Cr19Ni10奥民体不锈钢。

- 规格尺寸

- 2.1外径：  0.5-1.6（mm）

- 2.2长度：25-150mm

- 2.3允差：

- ＜40：±1.0；   40-80：±1.5；  ＞80：±2.0

3.针管有刻度显示

4.衬芯座与针座完全闭合时，衬芯露出针管的长度为≥0.8mm

5.一管一针独立包装(保证灭菌环境)

6.灭菌方式：经环氧乙烷灭菌

7.用于穴位埋线，针尖穿刺性强疼痛感低