附件1：

衰变池技术参数

防护涂料板

型号規格：>95mm x 95mm x 15mm

船当量：＞1mmPb （120KV，2.50 mmAl)

扩展不确定度：6.0% (K=2）

铅板

型号規格：>100mm x 100mm X 2mm

铅当量：>2mmPb （120KV, 2.50 mmAl)

抃展不确定度：6.0%（k=2）

铅玻璃板

型号規格：>100mm x 100mm x 10mm

铅当量：＞3mmPb (120KV, 2.50 mmAl)

扩展不确定度：6.0% (k=2）

铅钢复合防护板

型号规格：>100mm × 100mm X 2mm（铅板厚：2 mm：钢板厚：1mm）

铅当量：>2mmPb (120KV, 2.50 mmAl)

扩展不确定度：6.0% （k=2)