**附件1：**

**工作服、被服等布类采购项目需求**

**一、项目概述**

本项目为医院各院区内所有职工制服（含医护人员制服、手术服等）、患者服、床单、被套、枕头、手术布类（含供应室布类）及其他布类的采购。

**二、报价要求**

全部服务的总包干（费用包含在投标总价内），含物料购置、设计、制作、检验、完税、人员人工、工具器材、运输、损耗品、场地、及材料及不可预见的一切费用。投标人对所投项目的每一款服饰及布类报出每件（条）的单价，以人民币为报价货币。每件（条）服装的单价必须是唯一的，不得有多个单价。如投标人在中标或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由投标人自行承担，采购人不再支付任何其他费用。供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格，投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而导致的风险。

**三、质量要求**

**1、规范引用文件**

GB l8401—2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T5296.4—2012 消费品使用说明第4部分：纺织品和服装

GB／T2660一2017 衬衫

Fz／T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

WS/T508—2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T81007-2012 单、夹服装

**2、成衣质量要求**

成衣质量要求包括：中文标识、外观质量、内在质量。

2.1中文标识项目包括：产品名称、执行标准、产品等级、产品质量检验合格证、纤维成分和含量、号型规格、洗涤方法、厂名、厂址、联系电话。其中号型规格、纤维成分和含量、洗涤方法等三项须使用耐久性标签，并缝合在服装上。

2.2纤维成分含量：按 GB/T29862-2013标准要求, 其中梭织产品的棉与化纤、混纺面料，棉含量允差-3%；

2.2.1甲醛含量：按 GB18401-2010标准 B 类要求；如投标人提供的被服经检测，此项标准不合格，取消中标资格。

2.2.2 PH值：按 GB18401-2010 标准 B 类要求；

2.2.3染色牢度:针织类：按 GB18401-2010 及FZ/T73005-2021标准要求，梭织类：按 GB18401-2010及 FZ/T81007-2012标准要求，包括：耐洗、耐水、耐汗渍、 耐干/湿摩擦）；

2.3成衣外观质量、内在质量技术要求

2.3.1门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。纽扣顺直均匀、间距相等；

2.3.2线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致；

2.3.3开叉顺直，口袋方正、平服，袋口不能有豁口。袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正平服；

2.3.4领缺嘴大小一致，接口处平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；在工作服衣领处有标签贴布。

2.3.5肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；

2.3.6袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、宽窄一致；

2.3.7背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称、松紧适宜；

2.3.8底边圆顺、平服、橡皮筋、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝；

2.3.9各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里；

2.3.10缝在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称；

2.3.11加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；

2.3.12面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向；

2.3.13若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐；

2.3.14要求对条对格的面料，条纹要准确；

2.3.15缝线平整、不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；

2.3.16画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；

2.3.17面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；

2.3.18电脑绣花、商标、口袋、袖袢、打褶等，定位要准确、定位孔不能外露；工作服口袋内衬有u形防水贴布。

2.3.19电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶；

2.3.20所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；

2.3.21若里布颜色浅、会透色的，里面的缝合止口要修剪整齐，线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色；

2.3.22里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率；

2.3.23两头出绳的绳帽、腰绳、下摆绳再充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车固定住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多；

2.3.24纽扣眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动；

2.3.25四合扣位准确、弹性良好、不变形、不能转动；

2.3.26所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固；

2.3.27所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，不允许有散开、拉脱现象；

2.3.28上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定；

2.3.29裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5公分之内；

2.3.30裙裤类：后浪暗线要用粗线缝合，浪底要回针加固；

2.3.31按针织类：针织类：按 GB18401-2012 及 FZ/T73005-2012标准要求，梭织类：按 GB18401-2012及 FZ/T81007-2012标准要求

2.3.32织物要符合《医院医用织物洗涤消毒技术规范》WS/T508—2016的洗涤要求，不产生变异（变形、变色等）。洗涤耐温度在70℃～90℃之间，烘干温度不低于60℃，熨烫温度不超过180℃。

**四、供货要求**

1、货物的包装：服装及布类以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。

2、货物的交货

交货时间：货物采购人下订单后10天内交货，每次交货至少提前一天通知采购人，且需得到采购人同意后才可送货。超过到货期限按违约处理。

交货地点：用户指定地点 。

3、采购人需定制（不在合同中）新被服时（含其他布类），需在5个工作日内完成打板和报价，采购人确定样板后为正式下单采购，需按供货时间完成交货。

**五、其他要求**

1、供应商须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，须按采购人的要求在规定的时间内送货上门。

2、供应商须配合医院工作服、病人服、布类等及新增工作服、病人服、布类的进度，有计划的进行生产。

3、供应商所提供的质量保证期不得少于壹年，在质保期内发生质量问题的工作服、病人服、布类等，供应商须在接到通知后48小时以内进行更换、重做或退换，确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。否则，采购人有权视情节轻重，处以警告、扣除相应履约保证金、没收全部履约保证金、取消其中标资格等处理。

4、供应商免费提供合同期内有效的常用配件（如纽扣等）、工作服标签（科室，姓名）打印机机及耗材（标签纸）。

5、对于需要量身订做的的服装，由供应商派人到南昌市第一医院量体，时间由采购人指定；因质量问题发生争议时，由省级或以上质监部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由被投诉人承担。

6、采购人有权根据实际情况自行选择色样和款式，供应商再核算价格时，价格不受款式的复杂程度及颜色的影响。

7、供应商必须制订安全、有效的特殊情况（如交通受阻、停电、停水、停气、机器设备故障等）应急预案，以确保采购人工作服、病人服及布类等的供给，并在投标文件中列明。

8、供应商必须提供生产管理制度、流程、怎样预防工作服、病人服及布类等常见的不良情况发生。

9、每一批次的服装、布类都必须有省级或以上质监部门的检验报告。

10、投标人提供的各类工作服、病人被服和床上用品须有产品合格证。

11、采购人在确认供应商前有权前往供应商候选人生产场地现场考察及查看投标文件复印件原件，如发现实际情况与投标文件不符合可取消供应商候选人投标资格并没收投标保证金。

12、被服在制作过程中，供应商需按照采购人的要求在被服指定位置增加缝纫RFID芯片（该芯片由采购人提供），不另支付任何费用。

**七、需求清单一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品种** | **材料** | **颜色** | **数量** |
| 1 | 医生服装系列 | 医生服长装/长袖 （男款、女款） | 面料纤维含量:93%聚酷纤维(含微量导电纤维)7%棉 | 白色 | 800 |
| 医生服长装/短袖 （男款、女款） | 面料纤维含量:85%聚酯纤维(含微量导电纤维)15%棉 | 800 |
| 医生服长装/长袖 （男款、女款） | 漂白色斜纹，65%涤/35%棉，有预缩，纱支45/2\*21，密度138×71（注：大中小码均价结算） | 白色 | 900 |
| 医生服长装/短袖 （男款、女款） | 漂白色平纹，65%涤/35%棉，有预缩，纱支45/2\*45/2，密度106×56（注：大中小码均价结算） | 900 |
| 孕期工作服长装/长袖 | 优质精梳棉面料，65%涤/35%棉 | 30 |
| 孕期工作服长装/短袖 | 30 |
| 2 | 护士服装系列 | 护士服短装/长袖 （男款、女款） | 面料纤维含量:93%聚酷纤维(含微量导电纤维)7%棉 |  | 900 |
| 护士长裤(冬) |  | 900 |
| 护士服短装/短袖 （男款、女款） | 面料纤维含量:85%聚酯纤维(含微量导电纤维)15%棉 |  | 900 |
| 护士长裤(夏) |  | 900 |
| 男护士衣短装/长袖 | 漂白色斜纹，65%涤/35%棉，纱支45/2\*21，有预缩，密度138×71（注：大中小码均价结算） | 白色/粉色/蓝色 | 50 |
| 女护士衣短装/长袖 | 800 |
| 男护士长裤（冬) | 50 |
| 女护士长裤(冬) | 800 |
| 导诊服长装/长袖 | 40 |
| 女护士帽 | 200 |
| 男护士衣短装/短袖 | 漂白色平纹，65%涤/35%棉，纱支45/2\*45/2，有预缩，密度106×56（注：大中小码均价结算） | 白色/粉色/蓝色 | 50 |
| 女护士衣短装/短袖 | 800 |
| 男护士长裤（夏) | 50 |
| 女护士长裤(夏) | 800 |
| 导诊服长装/短袖 | 40 |
| 护士冬装毛衣 | 羊毛与腈纶混纺（具体比例为40%-50%腈纶、50%-60%羊毛，±5%）。面料结实耐磨，抗起球，不易变形，耐高温（70-75℃水温）洗涤。 | 深蓝色（藏蓝色） | 900 |
| 3 | 病人服装系列 | 男病人衣长袖+长裤（套） | 色织平纹CVC:60棉%/40%涤,纱支21\*21,密度82\*51 | 蓝色 | 1500 |
| 女病人衣长袖+长裤（套） | 粉色 | 1500 |
| 孕妇服长袖 | 粉色 | 100 |
| 孕妇裤 | 粉色 | 100 |
| 4 | 床单元系列 | 床单 | 缎条CVC，50%棉/50涤，纱支 30\*30， 密度133\*76 | 白色 | 1800 |
| 被套 | 缎条CVC，50%棉/50涤，纱支 30\*30， 密度133\*76 | 白色 | 1800 |
| 枕套 | 缎条CVC，50%棉/50涤，纱支 30\*30， 密度133\*76 | 白色 | 1800 |
| 5 | 手术服装系列 | 手术衣（后背全包） | 100%棉（注：大中小码均价结算）纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 600 |
| 洗手衣短装/长袖 | 35%棉/65涤，平纹，耐高温，扣子也耐高温。纱织21\*21 密度108\*58 | 孔雀蓝 | 200 |
| 洗手裤 | 35%棉/65涤，平纹，耐高温，裤子松紧加绑绳 | 孔雀蓝 | 500 |
| 洗手衣短装/短袖 | 35%棉/65涤，平纹，耐高温 | 孔雀蓝 | 500 |
| 转运车 被套 | 象山院全棉 长200 ，宽100。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 30 |
| 转运车 被套 | 青山院全棉 长200 ，宽130。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 10 |
| 转运车 被套 | 九龙湖院全棉 长230，宽155。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 20 |
| 手术间碎花被套 | 象山院全棉 长120，宽90纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 30 |
| 手术间碎花被套 | 青山院全棉 长200 ，宽95纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 15 |
| 手术间碎花被套 | 九龙湖院全棉 长 215 ，宽 105 。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 20 |
| 手术参观服 | 65%涤%35%棉，23\*22.8，密度101\*58，纱织21\*21 。 | 淡蓝色 | 100 |
| 手术衣（后背半包） | 100%棉，纱支21\*21，密度108\*58（注：大中小码均价结算） | 紫色 | 200 |
| 洗手衣短装/长袖 | 紫色 | 200 |
| 洗手衣短装/短袖 | 紫色 | 350 |
| 洗手裤 | 紫色 | 300 |
| 手术参观服 | 65%涤%35%棉，23\*22.8，密度101\*58，纱织21\*21 。 | 紫色 | 100 |
| 6 | 手术室布类 | 检查巾（单层） | 60涤%40棉CVC，长60\*宽90cm | 深蓝 | 100 |
| 敷料包布 | 全棉 106\*106。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 560 |
| 器械包布 | 全棉 135\*135。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 560 |
| 桌巾 | 全棉 165\*185。纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 600 |
| 桌巾 | 全棉 250\*175，纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 30 |
| 桌巾 | 全棉 160\*120，纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 600 |
| 腹布 | 全棉 头：167厘米；脚185厘米；总长352厘米；纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 300 |
| 脑洞巾 | 全棉 长320\*宽440；头侧离洞口90厘米，洞的直径20厘米；足侧离洞口330厘米纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 40 |
| 长中单 | 全棉 280\*110，纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 1000 |
| 治疗巾 | 全棉 71\*55，纱织21\*21 密度108\*58 | 绿色 | 800 |
| 治疗巾 | 全棉 80\*50，纱织21\*21 密度108\*58 | 紫色 | 500 |